吸收塔，吸收塔是湿法脱硫（FGD）系统的核心设备，由塔体，支撑梁，栅格梁，托架，托盘等组成。烟气和浆液在此接触混合完成脱硫反应。

该区域以腐蚀为主伴有磨损。组合防护涂层选取XK-C-16-30设备专用修复材料、XK-C-30设备专用修复材料和XK-C-18设备专用修复材料，形成外层防磨内层防腐的组合涂层结构，有防磨层来保护防腐涂层不被冲刷磨损造成失效，对工件提供持续的防护，整个涂层的寿命取决于表面防磨层的厚度。根据经验数据，XK-C-18设备专用修复材料应用于吸收塔内部时，每1.3mm厚度可为吸收塔提供约1年的防护。